ПАСПОРТ МЕТОДИКИ

| 1. Наименование методики | Методика судебно-экспертного исследования свинцовых снарядов (дроби, картечи) и патронов с использованием инструментальных методов исследования в рамках комплексного исследования судебно-баллистической экспертизы |
| --- | --- |
| 2. Информация о разработчике экспертной методики | Авторы методики: 1. Тарасова И.А. Исследование дроби при установлении завода-изготовителя 2. Тарасова И.А., Калиновская Л.Т., Афлитунов Л.Т. Исследование дроби и картечи с целью установления источника их происхождения, способа изготовления. 3. Тарасова И.А. Исследование элементного состава объектов идентификационной криминалистической экспертизы. Составитель: Севрук С.Г. - главный эксперт службы СЭВМ РНПЛСЭ г. Алматы ЦСЭ МЮ РК |
| 3. Сущность методики | Методика направлена на установление фактических обстоятельств, относящихся к происхождению боеприпасов: факта принадлежности дроби (картечи) отдельным дробовым массам, факта общей групповой принадлежности патрона и т.д. |
| 3.1. Экспертные задачи, решаемые методикой | Задачи решаются на основе установления частных обстоятельств изготовления снарядов на одном заводе, из одних и тех же плавок (кусков) металла, либо с помощью однотипных инструментов, а также установления обстоятельств происхождения боеприпасов. |
| 3.2. Объекты исследования | Объектами являются свинцовые боеприпасы. |
| 3.3. Методы исследования | Основными методами, применяемыми при исследовании данных объектов, являются: микроскопическое исследование, исследование материала боеприпасов (элементный анализ, фазовый анализ и др.), измерение механических свойств. |
| 3.4. Краткое поэтапное описание методики | 1. Общая характеристика методики 2 Общие технические требования к методам элементного анализа, используемым в идентификационных криминалистических исследованиях. 3.Примеры использования методических рекомендаций при исследовании элементного состава объектов криминалистической идентификации и оценки результатов такого исследования 4.Изучение элементного состава с применением химических и инструментальных методов 4. Оценка выявленных признаков и формулирование выводов. |
| 4. Сведения о дате, месте опубликования методики | 1. Тарасова И.А. Исследование дроби при установлении завода-изготовителя. Методические рекомендации для экспертов, опубликованы КАЗНИИСЭ, Алма-Ата, 1979г. 2. Тарасова И.А., Калиновская Л.Т., Афлитунов Л.Т. Исследование дроби и картечи с целью установления источника их происхождения, способа изготовления. Методическое письмо, опубликовано КАЗНИИСЭ, Алма-Ата, 1975г. 3. Тарасова И.А. Исследование элементного состава объектов идентификационной криминалистической экспертизы. Методические рекомендации экспертам-криминалистам, опубликованы КАЗНИИСЭ, Алма-Ата, 1979г. |
| 5. Дата утверждения методики Комиссией по утверждению судебно-экспертных исследований МЮ РК | Протокол №4 от 9.12.2011 год |
| 6. Должностное лицо экспертного учреждения, составившее паспорт экспертной методики | Главный эксперт службы СЭВМ РНПЛСЭ г. Алматы ЦСЭ МЮ РК Севрук С.Г. |