МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГКП «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» МЮ РК

МЕТОДИКА

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА

(шифр специальности 10.1)

НУР-СУЛТАН, 2019 г.

ПАСПОРТ МЕТОДИКИ

| 1.Наименование методики | Методика судебно-экспертного исследования меха и изделий из меха |
| --- | --- |
| 2.Шифр специальности | 10.1 (8) |
| 3.Информация оразработчиках методики (составителях) | Директор ИСЭ по г Нур-Султан Жуманбаева Б.А. Главный эксперт ИСЭ по ВКО Давыдова Т.Н. |
| 3. Сущность методики | В методике изложены этапы исследования меха и изделий из меха, приведен список нормативно- технической — литературы (ГОСТ) ‚ регламентирующей требования к качеству меха и изделий из меха. |
| 4.1. Экспертные задачи, решаемые методикой | Решаются диагностические, классификационные и идентификационные задачи |
| 4.2.Объекты исследования | мех, пушно-меховое сырье, пушно- меховые полуфабрикаты, изделия из меха, этикетки, бирки, контрольные ленты, сертификаты, нормативно-правовые акты, материалы уголовного, гражданского дел, содержащие сведения о качественных и количественных характеристиках объекта и т.д. |
| 4.3.Методы исследования | Общенаучные методы (анализ, синтез); общие методы (наблюдение, описание, измерение, сравнение); специальные методы (микроскопический, физико-химические методы). |
| 4.4.Краткое поэтапное описание методики | 1. Подготовительная стадия изучает вопросы, поставленные на разрешение экспертизы, осматривает представленные объекты исследования. 2.Раздельная стадия. Включает в себя описание объекта, товарных ярлыков, бирок, контрольных лент, вкладыши, этикетки (при наличии или в случае, если они должны быть), конструктивных особенностей (если это изделие), размерных характеристик, выявление пороков шкурок, дефектов в изделии. 3.Сравнительное исследование предполагает сопоставления исследуемого объекта с данными нормативно-технической литературы, образцом, образцом эталоном. 4 Результатом оценочной стадии исследования является формулирование выводов по каждому из поставленных вопросов, а также |
| 5. Сведения о дате рассмотрения и одобрения рекомендации на совместном заседании НМС и УСЦСЭ МЮ РК | Протокол №4 от «28-29» ноября 2019г. |
| 6. Информация о составителях паспорта | Давыдова Т. Н., Жуманбаева Б. А. |

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА

1. Подготовительная стадия. На этой стадии эксперт изучает вопросы, поставленные на разрешение экспертизы, осматривает представленные объекты исследования. Если представленных материалов недостаточно, то эксперт заявляет ходатайство о предоставлении дополнительных материалов. В том случае, если при осмотре объектов, эксперт установит, что необходимы познания других специалистов, привлекаются (биологи, химики и т.д.); какие исследования и в какой последовательности их следует проводить. В некоторых случаях для эксперта могут представлять интерес протоколы осмотра места происшествия и вещественных доказательств. В протоколе осмотра места происшествия и вещественных доказательств могут содержаться необходимые данные, полученные при первичном осмотре (например, условия хранения объектов). Необходимость привлечения в качестве эксперта биолога может возникнуть в случае необходимости определить мех, какого животного представлен. При решении вопроса о характере повреждения, как правило, привлекается, эксперт – трасолог, в случае необходимости проведения химического анализа (например: определяют количественное содержание в шкуре влаги, золы, жировых веществ, кислоты и т.д.) привлекается эксперт-химик, либо запрашивается Протокол исследования физико-химических показателей, выполненных в  аккредитованных лабораториях.

По окончании эксперт формирует промежуточные выводы о пригодности и достаточности объектов для дальнейшего исследования, либо формирует сообщение о невозможности дать заключение.

2. Раздельная стадия. Включает в себя описание объекта, товарных ярлыков, бирок, контрольных лент, вкладыши, этикетки (при наличии или в случае, если они должны быть), конструктивных особенностей (если это изделие), размерных характеристик, длина и высота волосяного покрова и отдельных типов волос, цвет и оттенок волосяного покрова, мягкость волосяного покрова, муаристостъ волосяного покрова (муаристость это незначительная волнистость волосяного покрова (извитость отдельных групп волос), создающая красивый рисунок меха. Муаристость свойственна шкуркам не родившихся ягнят каракульских и грубошерстных пород овец (каракульча, муаре), шкурам жеребят (жеребок), телят (опоек) и козликов), толщина кожевой ткани (при необходимости), масса (при необходимости), обработка (выделанные, невыделанные) и т.д.

Исследование размерных характеристик меха или изделия (при необходимости) проводится с помощью стальной измерительной линейки, рулетки измерительной, мягкой ленты. Измерение пороков (повреждений) шкурок повреждения изделия проводится с помощью стальной линейки или штангенциркуля.

Для определения (искусственный или натуральный) мех, а также имеющихся повреждений (пороков) шкурок или изделий проводится с помощью микроскопа в отраженном и проходящем свете при увеличении.

Для определения (искусственный или натуральный мех) с помощью микроскопа на срезах кожевой ткани возможно изучить сплетение коллагеновых волокон, угол наклона пучков, их извитость (для натурального меха), при исследовании искусственного меха (определить способ изготовления тканый, трикотажный; накладной (с приклеенным ворсом) и тафтинговый (тканепрошивной).

В случае выявления пороков шкурок пушно-мехового сырья (полуфабриката), каждый выявленный порок тщательно изучается, измеряется и описывается. Для последующего отнесения к группе пороков (в зависимости от происхождения пороки подразделяют на прижизненные и посмертные. Прижизненные пороки возникают в результате смены волосяного покрова (линьки), заболеваний животных, плохой кормовой базы, механических воздействий и других причин. Посмертные пороки подразделяют на три группы: 1) образующиеся при добыче или убое пушных животных, 2) вызванные неправильной первичной обработкой пушного сырья, 3) возникающие от неправильного хранения, упаковки и транспортировки пушнины). При выявлении дефектов на изделии, их необходимо также тщательно изучить, описать и измерить также для определения группы пороков и сорта  (при необходимости описывается точная локализация пороков и дефектов).

По окончании исследования формируются выводы о виде меха, сорт, группа меха.

При обнаружении пороков и дефектов производится фотосьемка с масштабной линейкой.

3. Сравнительное исследование осуществляется:

3.1. В результате сопоставления исследуемого объекта с данными нормативно-технической литературы. Рекомендуется  результаты сопоставления фиксировать в табличных данных.

3.2 В результате сопоставления исследуемого объекта с образцом-эталоном или иными материалами, представленные органом, назначившим экспертизу (фотографии, видео, этикетки, бирки, контрольные ленты, накладные и иные документы, фиксирующие качественные характеристики объекта). Рекомендуется  результаты сопоставления фиксировать в табличных данных.

В случае необходимости проведения биологического, химического исследования для установления вида меха или соответствие представленных объектов, данным НТД по химическим показателям, после проведения исследования, данные передаются для включение в общее заключение как самостоятельный раздел, который подписывает эксперт, проводивший его.

4. Оценочная стадия. Оценка должна быть комплексной. Она строится на основе внутреннего убеждения эксперта в правильности его выводов о виде меха, группе пороков, сорте шкурки (изделия), соответствии объекта данным НТД.

Результатом оценочной стадии исследования является формулирование выводов по каждому из поставленных вопросов, а также развернутое объяснение в случае невозможности решить какой-либо вопрос.

Объекты, задачи, методы, применяемые при экспертном исследовании меха  и изделий из него, форма выводов, требования, предъявляемые к заключению эксперта, указаны в приложении 1 к настоящей методике.

Приложение 1

1. Объектами судебной товароведческой экспертизы меха и изделий из меха могут быть: мех, пушно-меховое сырье, пушно-меховые полуфабрикаты, изделия из меха, этикетки, бирки, контрольные ленты, сертификаты, нормативно-правовые акты.

Помимо этого, объектами исследования являются материалы уголовного, гражданского дел, содержащие сведения о качественных и количественных характеристиках объекта и т.д.

2. Задачи, решаемые в рамках данной методики, относятся к задачам диагностического, классификационного и идентификационного характера.

В рамках данной методики решаются следующие вопросы:

- Соответствует ли объект данным НТД?

- К какому сорту относится представленный на исследование объект?

- Какие пороки (дефекты) имеются на представленном объекте?

- Соответствуют ли характеристики объекта данным НТД (представленной документации и т.д.)?

- Из какого меха изготовлен представленный на исследование объект (натуральный, искусственный)?

3. Методы исследования, применяемые при производстве экспертизы данного вида, подразделяются на общие и специальные.

3.1. Общие методы характеризуются универсальностью и применяются на всех стадиях экспертного исследования. К ним относятся: наблюдение, описание, измерение, сравнение.

Наблюдение – это целенаправленное восприятие свойств объекта.

Описание – это введение в определенную систему и выражение с помощью условных знаков свойств определенных объектов.

Измерение – это соответствие свойств объекта эталонным величинам. При определении линейных размеров объектов используют универсальные измерительные инструменты, обеспечивающие заданную точность измерения: линейки, рулетки, метры, штангенциркуль.

Сравнение – это параллельное восприятие свойств двух или более объектов. В ходе сравнительного исследования выявляются совпадающие или различающиеся признаки.

3.2. Специальные (частные) методы – это методы исследования, позволяющие решать определенные задачи посредством определенных научно-технических средств. Специальные методы делятся на собственно криминалистические и трансформированные из других наук.

При исследовании используются следующие:

- микроскопические методы исследования, позволяющие изучать объект при различном увеличении и освещении;

- химические и физические методы анализа.

4. Форма выводов. По результатам исследования эксперт формулирует выводы, каждый из которых должен соответствовать поставленным на разрешение вопросам.

5. Требования, предъявляемые к заключению эксперта

Структура заключения эксперта должна соответствовать требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным и Гражданско-процессуальным кодексами Республики Казахстан. В экспертизе должны быть отражены все этапы исследования, указаны методы, применяемые в ходе исследования, способы и условия фотографирования объектов, список методической и справочной литературы.

Обязательным приложением к заключению эксперта является фототатблица, в которой зафиксированы:

- упаковка объекта;

- общий вид объекта;

- изображение ярлыков, бирок и т.д.;

- изображение дефектов и пороков.

Фотоснимки должны быть с пояснительными надписями.

Приложение №2

Список  нормативно-технической документации, регламентирующей требования к сырью, полуфабрикату, изделиям из  меха (при пользовании настоящей методики  целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе или по ежегодному информационному указателю. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящей методикой  следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку):

- ГОСТ 25562-82 Мех искусственный трикотажный. Термины и определения.

- ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения.

- ГОСТ 10151-75 «Уборы меховые женские». Технические условия

- ГОСТ 10325-79 «Головные уборы меховые». Технические условия.

- ГОСТ 7069-74 Воротники, манжеты и отделки меховые. Технические условия.

- ГОСТ 32084-2013 Одежда меховая. Общие технические условия.

- ГОСТ 28503-90 «Одежда на меховой подкладке». Общие технические условия.

- ГОСТ 32121-2013 Одежда из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани и шубной овчины. Общие технические условия

- ГОСТ 5710-85 Одежда из овчины шубной и мехового велюра. Общие технические условия.

- ГОСТ 12299-66 Меха, скрои и полосы из меховых шкурок различных видов. Технические условия.

- ГОСТ 25652-83 Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода.

- ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу.

- ГОСТ 19878-74 Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение.

- ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества.

- ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

- ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

- ГОСТ 4.80-82 Система показателей качества продукции. Мех искусственный трикотажный. Номенклатура показателей.

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

- ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

- ГОСТ 17916-86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.

- ГОСТ 17917-86 Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.

- ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

- ГОСТ 31399-2009 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды.

- ГОСТ 1821-75 Овчина шубная выделанная. Технические условия.

- ГОСТ 4661-76 Овчина меховая выделанная. Технические условия.

- ГОСТ 3157-69 Каракуль чистопородный серый некрашеный выделанный. Технические условия.

- ГОСТ 9296-74 Каракуль чистопородный выделанный крашеный. Технические условия.

- ГОСТ 3595-74 Каракуль чистопородный цветной выделанный. Технические условия.

- ГОСТ 10231-77 Смушка выделанная. Технические условия.

- ГОСТ 10714-73 Каракульча выделанная. Технические условия.

- ГОСТ 2765-73 Шкурки собак выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 2974-75 Шкурки кролика меховые выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 6803-72  Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 7179-70 Шкурки песца выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 10322-71 Шкурки норки выделанные. Технические условия.
ГОСТ 10522-73 Яхобаб выделанный. Технические условия.

- ГОСТ 10596-77 Шкурки зайца-беляка и зайца-русака выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 10623-85 Шкурки котика морского выделанные. Технические условия.
ГОСТ 11106-74 Шкурки ондатры выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 11111-81 Шкурки козлят выделанные. Технические условия
ГОСТ 11237-65 Шкурки телят северного оленя меховые выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 11355-82 Шкурки енотовидной собаки и енота полоскуна выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 11597-77 Шкурки кошки домашней меховые выделанные. Технические условия.
ГОСТ 11615-77 Шкурки сурка и тарбагана выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 11616-79 Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 11806-66 Шкурки хоря выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 11809-82 Шкуры морского зверя меховые выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 12056-66 Шкуры рыси и диких кошек выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 12133-86 Шкурки нутрии выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 12438-66 Шкурки соболя выделанные. Технические условия.
ГОСТ 12581-67 Шкурки колонка и солонгоя выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 12780-67 Шкурки белки выделанные. Технические условия.
ГОСТ 12804-67 Шкурки горностая и ласки выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 13220-67 Шкурки суслика-песчаника выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 13304-67 Шкурки выдры выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 13315-88 Шкурки крота выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 13692-68 Шкуры волка и шакала выделанные. Технические условия.
ГОСТ 13713-82 Шкуры росомахи выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 14781-69 Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 17714-72 Шкурки мелких грызунов выделанные. Технические условия.
ГОСТ 21184-75 Шкурки ягнят выделанные. Технические условия.

- ГОСТ 21481-76 Каракуль-метис выделанный. Технические условия.

- ГОСТ 28505-90 Шкурки бобра речного выделанного. Технические условия.